| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6897635 |  |  | 97123 |  |  |  |  | 052061 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TU. 750638 |  |  |  | REAR OIL SEAL |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO: G, ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO. VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE INNER DIAMETER: G, UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR O DIÂMETROS: G (METCO 405 e METCO 308NS-3) VEJA A FIGUR ANEXA. INSULATING AND METALLIZING DIAMETERS: G (METCO 405 and METCO 308NS-3) SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO METALIZADO, DEIXAR, REMOVER OS CANTOS VIVOS E OS EXCESSOS POSSÍVEIS. DEIXAR= 3.005¨-0.0008¨ MACHINING METALLIZED DIAMETER, LEAVING, REMOVE SHARP CORNERS AND POSSIBLE EXCESSES. LET= 3.005 ̈-0.0008 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO E SUAVISAR PERIFERIAS. REMOVE EXCESS METALLIZATION AND SMOOTH PERIPHERIES. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUATR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO EXECUATR MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 04/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 04/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)