

	[image: Logotipo

Descrição gerada automaticamente]
	REGISTRO
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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                 6846907
	                        28702
	052061
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	TU. 750638
	          COUPLING SHAFT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	TRANSPORTE	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ESFÉRICO, DEIXANDO COM 1.530¨+ou- 0.001¨
VEJA A FIGURA DA PÁGINA 905 ANEXA.
¨EM BETIM na USIFAG¨

RECTIFY THE SPHERICAL DIAMETER, LEAVING IT WITH 1.530 ̈ + or - 0.001 ̈ SEE THE FIGURE ON PAGE 905 ATTACHED. ̈EM BETIM at USIFAG

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ESFÉRICO, QUE APÓS RETÍFICA FINAL FICARÁ= 1.5365¨   AMS 2406

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN THE SPHERICAL DIAMETER, WHICH AFTER FINAL GRINDING WILL BE = 1.5365 ̈ AMS 2406

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 135° C, POR 8- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 135° C, FOR 8-HOURS.

	4
	TRANSPORTE	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ESFÉRICO, DEIXANDO= 1.5365¨-0.0002¨, CENTRANDO PELO DIÀMETRO DOS DENTES.
REMOVER OS CANTOS VIVOS.
VEJA A FIGURA DA PÁGINA 905 ANEXA.
¨EM BETIM na USIFAG¨


GRIND THE SPHERICAL DIAMETER, LEAVING = 1.5365 ̈-0.0002 ̈, CENTERING BY THE DIAMETER OF THE TEETH. REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE FIGURE ON PAGE 905 ATTACHED. ̈EM BETIM at USIFAG

	5
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER AS REBARBAS E EXCESSOS DE CROMO DOS 3- REBAIXOS NO DIÂMETRO ESFÉRICO.

REMOVE BURRS AND EXCESS CHROMIUM FROM THE 3-RECESSES IN THE SPHERICAL DIAMETER.

	6
	REPAIR SHOP	BALANCEAMENTO / BALANCING	EXECUTAR BALANCEAMENTO DO CONJUNTO. OM 72-55-07-400(800)-801

PERFORM CLUSTER BALANCING. OM 72-55-07-400(800)-801

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM    (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444 DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	9
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	10
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO    (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 05/05/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	05/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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