| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6846907 |  |  | 28702 |  |  |  |  | 052061 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TU. 750638 |  |  |  | COUPLING SHAFT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TRANSPORTE | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ESFÉRICO, DEIXANDO COM 1.530¨+ou- 0.001¨ VEJA A FIGURA DA PÁGINA 905 ANEXA. ¨EM BETIM na USIFAG¨ RECTIFY THE SPHERICAL DIAMETER, LEAVING IT WITH 1.530 ̈ + or - 0.001 ̈ SEE THE FIGURE ON PAGE 905 ATTACHED. ̈EM BETIM at USIFAG |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ESFÉRICO, QUE APÓS RETÍFICA FINAL FICARÁ= 1.5365¨ AMS 2406 ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN THE SPHERICAL DIAMETER, WHICH AFTER FINAL GRINDING WILL BE = 1.5365 ̈ AMS 2406 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 135° C, POR 8- HORAS. HEAT TREATMENT AT 135° C, FOR 8-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TRANSPORTE | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ESFÉRICO, DEIXANDO= 1.5365¨-0.0002¨, CENTRANDO PELO DIÀMETRO DOS DENTES. REMOVER OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA DA PÁGINA 905 ANEXA. ¨EM BETIM na USIFAG¨ GRIND THE SPHERICAL DIAMETER, LEAVING = 1.5365 ̈-0.0002 ̈, CENTERING BY THE DIAMETER OF THE TEETH. REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE FIGURE ON PAGE 905 ATTACHED. ̈EM BETIM at USIFAG |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER AS REBARBAS E EXCESSOS DE CROMO DOS 3- REBAIXOS NO DIÂMETRO ESFÉRICO. REMOVE BURRS AND EXCESS CHROMIUM FROM THE 3-RECESSES IN THE SPHERICAL DIAMETER. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | BALANCEAMENTO / BALANCING |  |  | EXECUTAR BALANCEAMENTO DO CONJUNTO. OM 72-55-07-400(800)-801 PERFORM CLUSTER BALANCING. OM 72-55-07-400(800)-801 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444 APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444 DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 05/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 05/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)