| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23005861 |  |  | 28747 |  |  |  |  | 052061 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TU. 750638 |  |  |  | REAR BEARING SUPPORT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | PREPARAR E SOLDAR 3- TRINCAS: 2- NOS REBAIXOS DO FLANGE DO REAR CONE - CIRCULAR PRÓXIMO AO FLANGE DO REAR CONE FECHAR COM SOLDA 1- FURO ASSINALADO NO HAT BAND. AMS 5674 (347SS) 2- IN THE RECESSES OF THE REAR CONE FLANGE CIRCULAR NEAR REAR CONE FLANGE CLOSE WITH SOLDER 1- HOLE MARKED ON THE HAT BAND. AMS 5674 (347SS) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR AS SOLDAS. SOFTENING THE SOLDIERS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 650° C, POR 3- HORAS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 650° C, FOR 3-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO ¨A¨ CENTRANDO PELO DIÂMETRO ¨B¨, DEIXANDO 70% DE MANCHA OU COM 4.875¨+ou- 0.001¨ VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE DIAMETER ̈A ̈ CENTERING BY THE DIAMETER ̈B ̈, LEAVING 70% OF THE STAIN OR WITH 4.875 ̈ + OR- 0.001 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS FACES (L e M) e os DIÂMETROS (J e K), DEIXANDO 70% DE MANCHAS. REMOVER OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE FACES (L and M) and the DIAMETERS (J and K), LEAVING 70% OF STAINS. REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | APLICAR GLASS BEAD NA ÁREA EXTERNA. IP-0006, 3.26 APPLY GLASS BEAD TO THE EXTERNAL AREA. IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 05/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 05/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)