| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN:02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6842678 |  |  | SJ2185A |  |  |  |  | 052061 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| EMIRADOS / CAE-550367 / TU-750638 |  |  |  | FRONT BEARING SUPPORT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NA FACE ¨E¨, MEDIDA FINAL: 0.8640” ISOLATE AND APPLY HARD CHROME ON FACE “E”, FINAL DIMENSION: 0.8640” |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 5- HORAS. PERFORM HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O CROMO DA FACE “E” DEIXANDO: E= 0.8640” + 0.0005 REMOVER CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA ANEXA. GRIND THE CHROME PLATING ON FACE “E” TO THE FOLLOWING FINAL DIMENSION: E = 0.8640" +0.0005 REMOVE SHARP EDGES. REFER TO THE ATTACHED FIGURE |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED OBS: VERIFICAR SE FOI REMOVIDA AS REBARBAS DO RASGO DA CHAVETA OBS: CHECK IF BURRS HAVE BEEN REMOVED FROM THE KEYWAY SLOT |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 05/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | AUGUSTO ROSA |  |  |  | 05/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)