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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:02623

	6842678
	SJ2185A
	052061
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	EMIRADOS  /  CAE-550367 / TU-750638
	FRONT BEARING SUPPORT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NA FACE ¨E¨, MEDIDA FINAL: 0.8640”

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME ON FACE “E”, FINAL DIMENSION: 0.8640”

	2
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	EXECUTAR TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 5- HORAS.
PERFORM HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 5-HOURS.

	3
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O CROMO DA FACE “E” DEIXANDO:
E= 0.8640” + 0.0005
REMOVER CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA ANEXA.

GRIND THE CHROME PLATING ON FACE “E” TO THE FOLLOWING FINAL DIMENSION:
E = 0.8640" +0.0005
REMOVE SHARP EDGES. REFER TO THE ATTACHED FIGURE

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO?  (  )SIM        (  )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

(  )APROVADO          (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

OBS: VERIFICAR SE FOI REMOVIDA AS REBARBAS DO RASGO DA CHAVETA

OBS: CHECK IF BURRS HAVE BEEN REMOVED FROM THE KEYWAY SLOT

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 05/05/2026
(Date):

	
	AUGUSTO ROSA
	05/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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