| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870409 |  |  | AT1049112 |  |  |  |  | 052061 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TU. 750638 |  |  |  | GUIDE VANE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | TAMPAR OS 36 FUROS COM UMA GOTA DE SOLDA AMS 5786 ou AMS 5796, CONFORME MOSTRA A FIGURA DA PÁGINA 907/908 (SECTION D-D) ANEXA. PLUG THE 36 HOLES WITH AN AMS 5786 OR AMS 5796 SOLDER DROPLET, AS SHOWN IN THE FIGURE ON PAGE 907/908 (SECTION D-D) ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS 36 NOVOS FUROS DE 0.085¨ DE DIÂMETRO NOS INTERVALOS DOS ANTIGOS, COM UM ÂNGULO 50°, CONFORME A FIGURA DA PÁGINA 907/908 ANEXA. MACHINE THE 36 NEW 0.085 ̈ DIAMETER HOLES IN THE INTERVALS OF THE OLD ONES, WITH A 50° ANGLE, AS SHOWN ON PAGE 907/908 ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO AMS 2406 NO DIÂMETRO INTERNO ¨E¨ (4. 540¨) ACRESCENTANDO 0.004¨PARA RETÍFICA. ISOLATE AND APPLY AMS 2406 HARD CHROMIUM IN INNER DIAMETER ̈E ̈ (4.540 ̈) ADDING 0.004 ̈FOR GRINDING. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190° FOR 3-HOUR. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨E¨ CROMADO E O CHANFRO, CONFORME A FIGURA DA PÁGINA 905 ANEXA. (4.540¨+ 0.001¨) REMOVER CANTOS VIVOS. RECTIFY THE CHROME DIAMETER AND CHAMFER, AS SHOWN IN THE FIGURE ON PAGE 905 ATTACHED. (4.540 ̈ + 0.001 ̈) REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR AS 2-FACES INTERNAS DA CANALETA DA PERIFERIA, REMOVENDO 0.010¨DE CADA LADO, FICANDO= 0.125¨ RECTIFY THE 2-INTERNAL FACES OF THE PERIPHERY CHANNEL, REMOVING 0.010 ̈ON EACH SIDE, REMAINING = 0.125 |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR AS 2- FACES INTERNAS DA CANALETA (0.104¨) COM METCO-450 ou METCO 68F-NS-1 VEJA A FIGURA DA PÁGINA 905 ANEXA. INSULATE AND METALLIZE THE 2-INNER GROOVE FACES (0.104 ̈) WITH METCO-450 or METCO 68F-NS-1 SEE THE FIGURE ON PAGE 905 ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS 2- FACES INTERNAS DA CANALETA DA PERIFERIA, DEIXANDO= 0.103¨A 0.105¨ REMOVER OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA DA PÁGINA 905 ANEXA. MACHINE THE 2- INNER FACES OF THE PERIPHERY CHANNEL, LEAVING = 0.103 ̈ TO 0.105 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE FIGURE ON PAGE 905 ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. ENCONTRADO INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. INDICATION FOUND? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
|  | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
|  | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 05/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 05/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)