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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	             6871880
	                AL1718
	052065
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAG-650070
	           PUMP BODY
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER O SHAFT E PRENDE-LO NO PLÁSTICO DA O.S. PARA SER REUSADO.



	2
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR INTERNAMENTE ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO DO FUNDO E DAS LATERAIS.
VER FIGURA ANEXA.



	3
	REPAIR SHOP	METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY	ISOLAR E METALIZAR COM SPRABRONZE AA, O FUNDO E AS LATERAIS INTERNAS.    
VEJA A FIGURA ANEXA.



	4
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR O FUNDO ¨B¨ METALIZADO, DEIXANDO COM 0.9995¨+ou- 0.001¨ e  PARALELO COM A FACE ¨A¨.
VEJA A FIGURA ANEXA.


	5
	REPAIR SHOP	USINAGEM / MACHINING	USINAR AS 2- CIRCUNFERÊNCIAS ¨G¨= 1.8365¨, CENTRANDO PELOS DIÂMETROS INTERNOS DA BUCHA E DO ALOJAMENTO DO EIXO E REMOVER CANTOS VIVOS.
VEJA A FIGURA ANEXA.


	6
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS DE METALIZAÇÃO.



	7
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	INSTALAR O SHAFT.



	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	ANALISAR SE A BUCHA ESTÁ SALVA OU PRECISA TROCA-LA.
PASSAR AR COMPRIMIDO OU LIMPAR.



	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.



	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 07/05/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	07/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




