| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6840990 |  |  | N/C |  |  |  |  | 052064 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| SIG/AC1685 |  |  |  | COWL DUCT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | ENCHER COM SOLDA O DESGASTE ASSINALADO. AMS-4190 FILL THE MARKED WEAR WITH WELD. AMS-4190 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR A SOLDA E DESAMASSAR O FLANGE PRÓXIMO. SMOOTH THE WELD AND UNDENT THE NEARBY FLANGE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI NA ÁREA DA SOLDA: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO PERFORM FPI IN THE WELD AREA: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR O UNIÃO E OS RESALTOS DAS DOBRADIÇAS. INSULATE THE UNION AND THE LUGS OF THE HINGES. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | APLICAR PRIMER GERAL. PA-0060 APPLY GENERAL PRIMER. PA-0060 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR O UNIÃO, OS DEGRAUS DAS DOBRADIÇAS E INTERNAMENTE. INSULATE THE UNION, THE HINGE STEPS AND INTERNALLY. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | PINTAR EXTERNAMENTE CINZA. PA-0065 PAINT GRAY EXTERNALLY. PA-0065 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 07/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 07/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)