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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	       6840990
	                N/C
	052064
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	SIG/AC1685
	           COWL DUCT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	ENCHER COM SOLDA O DESGASTE ASSINALADO.   AMS-4190

FILL THE MARKED WEAR WITH WELD. AMS-4190

	2
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	SUAVISAR A SOLDA E DESAMASSAR O FLANGE PRÓXIMO.

SMOOTH THE WELD AND UNDENT THE NEARBY FLANGE.

	3
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI NA ÁREA DA SOLDA: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO?  (  )SIM   (  )NÃO

PERFORM FPI IN THE WELD AREA: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10
CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR O UNIÃO E OS RESALTOS DAS DOBRADIÇAS.
INSULATE THE UNION AND THE LUGS OF THE HINGES.

	6
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	APLICAR PRIMER GERAL.  PA-0060

APPLY GENERAL PRIMER. PA-0060

	7
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR O UNIÃO, OS DEGRAUS DAS DOBRADIÇAS E INTERNAMENTE.

INSULATE THE UNION, THE HINGE STEPS AND INTERNALLY.

	8
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE CINZA.  PA-0065

PAINT GRAY EXTERNALLY. PA-0065

	9
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO       (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 07/05/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	07/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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