| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LM200-5 |  |  | LMG4069-43 |  |  |  |  | 052059 |  |  | 02686 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| Q.E.C |  |  |  | BOLTS |  |  | LIMPEZA |  | 18 EA |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | T56A | LIMPAR / CLEAN |  |  | REALIZAR LIMPEZA E JATEAMENTO PARA REMOVER IMPUREZAS E BANHO VELHO PERFOM CLEANING AND SANDBLASTING TO REMOVE IMPURITIES AND OLD BATH. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | T56A | PARTICULA MAGNETICA / MAGNETIC PARTICLE |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the) MPI - ASTM 1444 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | T56A | NÍQUEL QUÍMICO / ELECTROLESS NICKEL PLATING |  |  | APLICAR NOVO REVESTIMENTO DE NICKEL-CADMIUM (AMARELO) CONFORME SPOP 25 APPLY NEW NICKEL-CADMIUM COATING (YELLOW) ACCORDING TO SPOP 25 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | T56A | NÍQUEL QUÍMICO / ELECTROLESS NICKEL PLATING |  |  | EXECUTAR A CURA DOS BOLTS NO FORNO NA TEMPERATURA DE 180°C A 210°C PELO TEMPO DE 3 HORAS. CURE THE BOLTS IN THE OVEN AT A TEMPERATURE OF 180°C TO 210°C FOR 3 HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL FINAL INPECTION |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MÁRCIO |  |  |  | 07/05/26 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)