| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6845945 |  |  | 13193 |  |  |  |  | 052062 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550367 |  |  |  | TIE BOLT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | POLIR PARA GANHAR CROMO O DIÂMETRO DO MUTE 1º ST. MARCADO DE AMARELO NO DESENHO ANEXO. NOTA: REMOVER O MÍNIMO DE MATERIAL. POLISH TO GAIN CHROME THE DIAMETER OF THE 1ST ST. MUTE MARKED IN YELLOW IN THE ENCLOSED DRAWING. NOTE: REMOVE MINIMAL MATERIAL. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO- AMS 2406 NO DIÂMETRO 1º ST, MARCADO DE AMARELO NO DESENHO ANEXO. ISOLATE AND APPLY HARD CHROME - AMS 2406 IN DIAMETER 1ST ST, MARKED IN YELLOW IN THE ATTACHED DRAWING. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C, POR 8- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190° C, FOR 8-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, DEIXANDO COM 0.8750¨-0.0002¨ e REMOVER O CANTO VIVO. VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE CHROME DIAMETER, LEAVING IT WITH 0.8750 ̈-0.0002 ̈ AND REMOVE THE SHARP CORNER. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | FOSFATIZAÇÃO / PHOSPHATIZATION |  |  | ISOLAR E APLICAR FOSFATIZAÇÃO – AMS 2481 NA ROSCA E NA CABEÇA. VEJA A FIGURA ANEXA. ISOLATE AND APPLY PHOSPHATING – AMS 2481 ON THE THREAD AND HEAD. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 12/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 12/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)