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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550367
	           TIE BOLT
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	POLIR PARA GANHAR CROMO O DIÂMETRO DO MUTE 1º ST. MARCADO DE AMARELO NO DESENHO ANEXO.
NOTA: REMOVER O MÍNIMO DE MATERIAL.

POLISH TO GAIN CHROME THE DIAMETER OF THE 1ST ST. MUTE MARKED IN YELLOW IN THE ENCLOSED DRAWING. NOTE: REMOVE MINIMAL MATERIAL.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO- AMS 2406 NO DIÂMETRO 1º ST, MARCADO DE AMARELO NO DESENHO ANEXO.

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME - AMS 2406 IN DIAMETER 1ST ST, MARKED IN YELLOW IN THE ATTACHED DRAWING.

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C, POR 8- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C, FOR 8-HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, DEIXANDO COM 0.8750¨-0.0002¨ e REMOVER O CANTO VIVO.   VEJA A FIGURA ANEXA.
RECTIFY THE CHROME DIAMETER, LEAVING IT WITH 0.8750 ̈-0.0002 ̈ AND REMOVE THE SHARP CORNER. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	5
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO?   (  )SIM    (  )NÃO
RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	NDT	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO?   (  )SIM   (  )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	8
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	9
	CHEMICAL CLEANING	FOSFATIZAÇÃO / PHOSPHATIZATION	ISOLAR E APLICAR FOSFATIZAÇÃO – AMS 2481 NA ROSCA E NA CABEÇA.   VEJA A FIGURA ANEXA.

ISOLATE AND APPLY PHOSPHATING – AMS 2481 ON THE THREAD AND HEAD. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	10
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO      (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)


	




image1.png




