| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6805335 |  |  | N/C |  |  |  |  | 052062 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550367 |  |  |  | 8- BLEED VALVE HOUSING |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 8 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | ISOLAR E APLICAR GLASS BEAD, SOMENTE NA ÁREA QUE TIVER PINTURA, COM BAIXA PRESSÃO. , IP-0006,3.5 ISOLATE AND APPLY GLASS BEAD, ONLY IN THE AREA THAT HAS PAINT, WITH LOW PRESSURE. , IP-0006,3.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR A ROSCA, FUROS, IDENTIFICAÇÃO E AS ÁREAS DE CONTETO. ISOLATE THE THREAD, HOLES, ID AND CONPLATE AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | APLICAR SERMETEL-518 NA EXTREMIDADE, IP-0006, 3.17 APPLY SERMETEL-518 TO THE END, IP-0006, 3.17 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE SERMETEL. REMOVE INSULATION AND EXCESS FROM SERMETEL. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 14/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 14/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)