| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000255 |  |  | NC |  |  |  |  | 053217 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RRE200349 |  |  |  | COVER, OIL SUMP - POWER TURBINE SUPPORT |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O SUFICIENTE PARA REMOVER TODA A CAMADA DE METALIZAÇÃO NO DIÂMETRO G E F. MACHINE TO REMOVE ALL THE COATING OF DIAMETER G AND F. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REALIZAR MEDIDAS DIMENSIONAL DAS AREAS USINADAS REGISTRANDO OS VALORES ENCONTRADOS Perform dimensional measurements of the machined areas, recording the values found. DIA F:_____________ DIA G:_____________ NCC: __________________ VALID UNTIL: _________________. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local trabalhado conforme indicado no (Perform NDT on reworked área conform indicated in the.) HMM CSP22005. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | PREPARAR AS ÁREAS A SEREM METALIZADAS COMO ABAIXO: • MASCARAR AS ÁREAS ADJACENTES DAQUELA QUE SERÁ METALIZADA PARA EVITAR RETRABALHO DESNECESSÁRIO E DESGASTE DO COMPONENTE EM ÁREAS QUE NÃO SERÃO RETRABALHADAS. AS MÁSCARAS PODEM SER DE AÇO, LATÃO OU OUTROS MATERIAIS ADEQUADOS PARA PROTEÇÃO CONTRA ADERÊNCIA DO REVESTIMENTO PULVERIZADO. • REMOVER ÓXIDOS. GORDURAS DAS ÁREAS A SEREM METALIZADAS PREPARE THE AREAS TO BE METALLIC AS BELOW: • MASK THE AREAS ADJACENT TO THE ONE THAT WILL BE METALLIC TO AVOID UNNECESSARY REWORK AND COMPONENT WEAR IN AREAS THAT WILL NOT BE REWORKED. MASKS MAY BE MADE OF STEEL, BRASS OR OTHER SUITABLE MATERIALS TO PROTECT AGAINST ADHERENCE OF THE SPRAYED COATING. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | REALIZAR METALIZAÇÃO COM METCO-450NS BOND COAT (CAMADA DE ADERÊNCIA DE 0.003” A 0.007”) E TOP COAT METCO-308NS PARA A DIMENSÃO FINAL CONFORME ABAIXO: DIAMETRO G=2.220 INCH ± 0.0005 INCH. DIAMETRO F=2.720 INCH ± 0.0005 INCH. NOTA: ISOLAR TODAS AS DEMAIS ÁREAS QUE NÃO RECEBERÃO METALIZAÇÃO, ISOLAR FUROS DE PASSAGEM DE AR E NA METALIZAÇÃO DO DIÂMETRO F, EVITANDO QUE O MESMO NÃO SEJA DANIFICADO OU OBSTRUÍDO. PLASMA SPRAY WITH METCO-450NS BOND COAT (ADHESIVE LAYER FROM 0.003” TO 0.007”) AND TOP COAT METCO-308NS FOR THE FINAL DIMENSION OF: G=2.220 INCH ± 0.0005 INCH. F=2.720 INCH ± 0.0005 INCH. NOTE: MASK ALL OTHER AREAS THAT WILL NOT RECEIVE METALLICATION, MASK AIR PASSAGE HOLES AND THE METALIZATION OF DIAMETER F, AVOIDING IT FROM BEING DAMAGED OR OBSTRUCTED. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REALIZAR UMA PRÉ USINAGEM PARA A INSTALAÇÃO NO PT SUPPORT. PRE-MACHINING FOR INSTALLATION IN PT SUPPORT. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER EXCESSOS DE MATERIAIS DAS ÁREAS NÃO DESEJADAS E DEIXANDO AS SUPERFÍCIES O MAIS PRÓXIMO DO ORIGINAL POSSÍVEL. REMOVE EXCESS MATERIALS FROM UNWANTED AREAS AND LEAVE THE SURFACES AS CLOSE TO THE ORIGINAL AS POSSIBLE. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | REALIZAR MONTAGEM NO P T SUPPORT SEM OS U”RINGS METÁLICOS PARA REALIZAR USINAGEM DE CENTRALIZAÇÃO. Perform assembly on the PT support without the metal U-rings to perform centering machining. |  |  |  |  |  |  |
| 12 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REALIZAR UMA PRÉ USINAGEM PARA A CENTRALIZAÇÃO NO PT SUPPORT. Perform a pre-machining operation for centering on the PT support. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RR300 | MONTAG EM/ ASSEMBLY |  |  | REALIZAR MONTAGEM NO P T SUPPORT PARA REALIZAR USINAGEM FINAL. PERFORM ASSEMBLY IN P T SUPPORT TO PERFORM FINAL MACHINING AS BELOW |  |  |  |  |  |  |
|  | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | REALIZAR USINAGEM FINAL COMO ABAIXO: G=2.2250” + 0.0005” – 0.000”. F=2.7225” + 0.0005” - 0.000”. PERFORM FINAL MACHINING AS BELOW G=2.2250” + 0.0005” – 0.000”. F=2.7225” + 0.0005” -- 0.000”. |  |  |  |  |  |  |
|  | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL DIMENSIONAL DIA F:__________________ NCC ______ VAL _____ DIA G:__________________ NCC ______ VAL _____ DIMENSIONAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
|  | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL FINAL INSPECTION |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 18/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)