| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RR30000239 |  |  | BUA10751 |  |  |  |  | 053217 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RRE200349 |  |  |  | SUPPORT & SEAL ASSY, POWER TURBINE |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Pré usinar o diâmetro afetado do suporte de turbina de força (diâmetro al) a fim de remover toda a metalização existente. Anotar valores. Premachining the affected diameters of the power turbine support (diameter al) in order to remove all existing metallication. Note values. Diameter: ______________ NCC: __________________ Valid until: _____________ |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.35 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local trabalhado conforme indicado no (Perform NDT on reworked área conform indicated in the.) HMM CSP22005. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme. (Perform inspection after NDT iaw) Manual. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. Perform Cleaning after NDT IAW IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Metalizar diâmetro al utilizando metco 450ns no bond coat com uma camada que pode variar de 0,003” a 0,007” de espessura e finalizando com metco 308 ns para permitir que a usinagem final seja de 1,200”. NOTA 1: MASCARAR TODAS AS ÁREAS ADJACENTES E PROTEGER O CANAL QUE FICA ENTRE OS DOIS DIÂMETROS AL. NOTA 2: FORNECER CORPO DE PROVAS PARA ANÁLISE METALOGRÁFICA E TESTE DE DUREZA. Metalize diameter al using metco 450ns in the bond coat with a layer that can vary from 0.003” to 0.007” in thickness and finishing with metco 308 ns to allow the final machining to be 1.200”. NOTE 1: MASK ALL ADJACENT AREAS AND PROTECT THE CHANNEL BETWEEN THE TWO AL DIAMETERS. NOTE 2: PROVIDE TEST FOR METALLOGRAPHIC ANALYSIS AND HARDNESS TESTING. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem dos diâmetros metalizados conforme abaixo: • 19-21 for 1.201” +0.0005”/-0 • 22-24 for 1.2015” +0.0005”/-0 Nota: após usinagem anotar os valores encontrados. Machin the metallized diameters as follows: • 19-21 for 1.201” +0.0005”/-0 • 22-24 for 1.2015” +0.0005”/-0 NOTE: AFTER MACHINING, WRITE DOWN THE VALUES FOUND. Diameter: ______________ NCC: __________________ Valid until: _____________ |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover excessos de metalização que estejam adjacentes as áreas retrabalhadas. Remove excess metallization that is adjacent to the reworked areas. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 item 3.35. Perform cleaning according to IAS-IP-0006 item 3.35. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspecionar com lente de 10x a área metalizada assegurando que não haja rachaduras e nem falhas na metalização. Garantir que não haja nenhuma contaminação no canal existente entre os diâmetros metalizados. Inspect the metallised area with a 10x lens, ensure that there are no cracks or flaws in the metallisation. Ensure that there is no contamination in the existing channel between the metallic diameters. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção final conforme overhaul manual. Perform final inspection according to overhaul manual. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 18/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)