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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:   KD31525 / KD5998T / KD14845 / KD4782S
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02188

	            23031781
	                
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	T56 - IAS
	           TU. VANE 1º ST
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	HEAT TINT: AQUECER EM 704° C POR 18 MINUTOS.
NOTA: LOGO QUE ESFRIAR ENVIAR PARA INSPEÇÃO ANALISAR.

HEAT TINT: HEAT AT 704° C FOR 18 MINUTES. NOTE: AS SOON AS IT COOLS DOWN SEND FOR INSPECTION ANALYZE.

	2
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPECIONAR QUANTO A COLORAÇÃO PARA VER SE TEM ALPAK.

INSPECT FOR STAINING TO SEE IF IT HAS ALPAK.

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	NDT	LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? (  )SIM    (  )NÃO
RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10
CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
(  )APROVADO      (  )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 20/05/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	20/05/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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