| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 01153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6846935 |  |  | 5 |  |  |  |  | 050698 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TURBINE- ADOT513855- EQUADOR |  |  |  | FRONT BEARING CAGE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS 2- DIÂMETROS INTERNOS ¨C e D¨, ATÉ REMOVER TODA A METALIZAÇÃO. MACHINE THE 2- INTERNAL DIAMETERS ̈C and D ̈, UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR OS DIÂMETROS INTERNOS ¨C e D¨, QUE APÓS A USINAGEM FINAL FICARÃO: 3.973¨e 3.283¨. METCO 450 e NICKEL GRAFITE (85/15) ISOLATE AND METALLIZE THE INTERNAL DIAMETERS ̈C and D ̈, WHICH AFTER THE FINAL MACHINING WILL BE: 3.973 ̈ and 3.283 ̈. METCO 450 and NICKEL GRAPHITE (85/15) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS DIÂMETROS INTERNOS METALIZADOS: DEIXAR o ¨C¨=3.283¨-0.001¨ DEIXAR o ¨D¨=3.973¨-0.001¨ SENTRANDO PELOS: ¨A e B¨ REMOVER OS CANTOS VIVOS. PASSAR UMA LIXA MÉDIA NA ÁREA EXTERNA PARA LIMPAR. MACHINING THE METALLIZED INNER DIAMETERS: LEAVE ̈C ̈=3.283 ̈-0.001 ̈ LEAVE ̈D ̈=3.973 ̈-0.001 ̈ ENTERING FOR REMOVE SHARP CORNERS. PASS A MEDIUM SANDPAPER ON THE EXTERNAL AREA TO CLEAN. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR REMOVENDO OS EXCESSOS EM GERAL. PREPARE BY REMOVING EXCESS IN GENERAL. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006,3.10 CLEAR AS PER IP-0006,3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 29/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 29/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)