| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 01153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23004669 |  |  | SA1251037 |  |  |  |  | 050698 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TURBINE- ADOT513855- EQUADOR |  |  |  | REAR OIL SEAL |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO ¨G¨, ATÉ REMOVER TODA A METALIZAÇÃO. MACHINE THE INNER DIAMETER-G UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR O DIÂMETRO INTERNO-¨G¨, QUE APÓS USINAGEM FINAL FICARÁ COM 3.005¨ METCO 450 e NICKEL GRAFITE (85/15) INSULATE AND METALLIZE THE INNER DIAMETER- G, WHICH AFTER FINAL MACHINING WILL BE 3.005 ̈ METCO 450 and NICKEL GRAPHITE (85/15) |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO- ¨G¨ METALIZADO, DEIXANDO CENTRALIZADO COM OS DIÂMETROS-H ou I, ADJACENTES A FACE-C e com 3.005¨-0.001¨ REMOVER OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE METALLIZED INNER DIAMETER-̈G ̈, LEAVING IT CENTERED WITH THE DIAMETERS-H or I, ADJACENT TO THE C-FACE and with 3.005 ̈-0.001 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR REMOVENDO OS EXCESSOS DAS ROSCAS E DEMAIS ÁREAS. PREPARE BY REMOVING EXCESS FROM THREADS AND OTHER AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | LIQUIDO PENETRANTE / FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 29/05/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 29/05/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)