| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 01153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6841151 |  |  | SJ1912B |  |  |  |  | 050700 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| COMPRESSOR- ADOC 702131- EQUADOR |  |  |  | PRIMARY STATOR SEAL |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS 7- DIÂMETROS INTERNOS, ATÉ REMOVER TODA METALIZAÇÃO. MACHINE THE 7- INTERNAL DIAMETERS, UNTIL ALL METALLIZATION IS REMOVED. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR OS 7- DIÂMETROS INTERNOS, QUE APÓS A USINAGEM FINAL FICARÃO COM AS MEDIDAS DA FIGURA ANEXA. APLICAR 0.003¨DE ESPESSURA DE METCO 450 E COMPLETAR COM METCO 444 ou METCO 308. ISOLATE AND METALLIZE THE 7- INTERNAL DIAMETERS, WHICH AFTER FINAL MACHINING WILL HAVE THE MEASUREMENTS OF THE ATTACHED FIGURE. APPLY 0.003 ̈OF METCO 450 THICKNESS AND TOP UP WITH METCO 444 or METCO 308. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS 7- DIÂMETROS INTERNOS METALIZADOS, DEIXANDO CONCÊNTRICOS COM O DIÂMETRO ¨C¨ e NAS MEDIDAS DA FIGURA ANEXA, CUIDANDO TAMBÉM AS ALTURAS. REMOVER OS CANTOS VIVOS. MACHINE THE 7- METALLIZED INTERNAL DIAMETERS, LEAVING THEM CONCENTRIC WITH THE DIAMETER ̈C ̈ AND IN THE MEASUREMENTS OF THE ATTACHED FIGURE, ALSO TAKING CARE OF THE HEIGHTS. REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER OS EXCESSOS DE METALIZAÇÕES. REMOVE EXCESS METALLIZATIONS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006,3.10 CLEAR AS PER IP-0006,3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO DIMENCIONAL. DIMENSIONAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 03/06/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 03/06/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)