| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 01153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6845945 |  |  | 5370 |  |  |  |  | 050700 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| COMPRESSOR- ADOC 702131- EQUADOR |  |  |  | TIE BOLT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO DOS 2- MUTES DO 4º e 9º ST, DEIXANDO= 0.869¨+ou- 0.002¨ VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE DIAMETER OF THE 2- MUTES OF the 4TH and 9TH ST, LEAVING= 0.869 ̈+or- 0.002 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 160°C POR 5- HORAS. HEAT TREATMENT AT 160°C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR CROMO DURO (AMS 2406) NO DIÂMETRO DOS 2- MUTES DO 4º e 9º ST, QUE FICARÃO APÓS A RETÍFICA FINAL= 0.8750¨ VEJA FIGURA ANEXA. ISOLATE AND APPLY HARD CHROME (AMS 2406) ON THE DIAMETER OF THE 2- MUTES OF 4TH AND 9TH ST, WHICH WILL REMAIN AFTER THE FINAL GRIND= 0.8750 ̈ SEE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 160°C POR 5- HORAS. HEAT TREATMENT AT 160°C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR OS 2- DIÂMETROS CROMADOS, DEIXANDO= 0.8750¨-0.0005¨ REMOVER OS CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY THE 2- CHROME DIAMETERS, LEAVING= 0.8750 ̈-0.0005 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER OS EXCESSOS DE CROMO DOS 4- REBAIXOS (FLATS) DOS MUTES 4º e 9º ST. VEJA A SECTION A-A DA FIGURA-2 ANEXA. REMOVE EXCESS CHROME FROM THE 4-FLATS OF THE 4TH & 9TH ST MUTES. SEE SECTION A-A OF THE ATTACHED FIGURE-2. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | ISOLAR E APLICAR GLASS BEAD NA CABEÇA E NA ROSCA. IP-0006, 3.26 ISOLATE AND APPLY GLASS BEAD TO THE HEAD AND THREAD. IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI NA REGIÃO DA ROSCA, CONFORME ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO PERFORM FPI IN THE THREAD REGION, ACCORDING TO ASTM E 1417, METHOD-D, LEVEL-4. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CHEMICAL CLEANING | FOSFATIZAÇÃO / PHOSPHATIZATION |  |  | ISOLAR E APLICAR FOSFATIZAÇÃO AMS 2481, NA CABEÇA E NA ROSCA, CONFORME MOSTRA A FIGURA ANEXA. ISOLATE AND APPLY AMS 2481 PHOSPHATING TO THE HEAD AND THREAD, AS SHOWN IN THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 13 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 03/06/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 03/06/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)