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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 01153

	               6731183
	                 SA64313A
	050700
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	COMPRESSOR- ADOC 702131- EQUADOR
	MAIN DRIVE SHAFT GEAR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨M¨DEIXANDO = 0.9790¨+ou- 0.0007¨
APENAS ATÉ 0.060¨DA FACE.    VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY DIAMETER ̈M ̈LEAVING = 0.9790 ̈+or- 0.0007 ̈ ONLY UP TO 0.060 ̈FROM THE FACE. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR 0.006¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO AMS 2406, NO DIÂMETRO ¨M¨

ISOLATE AND APPLY 0.006 ̈ THICKNESS OF AMS 2406 HARD CHROME, IN DIAMETER ̈M

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 160°C POR 5- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 160°C FOR 5-HOURS.

	4
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨M¨CROMADO, DEIXANDO= 0.9846¨-0.0002¨
REMOVER CANTO VIVO.     VEJA A FIGURA ANEXA.
RECTIFY DIAMETER ̈M ̈CHROME PLATED, LETTING= 0.9846 ̈-0.0002 ̈ REMOVE LIVE CORNER. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10
CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM    ( )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO         ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 04/06/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	04/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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