| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 01153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6782790 |  |  | SA63868A |  |  |  |  | 050700 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| COMPRESSOR- ADOC 702131- EQUADOR |  |  |  | SIDE DRIVE SHAFT GEAR |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨R¨DEIXANDO = 0.9790¨+ou- 0.0007¨ APENAS ATÉ 0.060¨DA FACE E O DIÂMETRO ¨S¨DEIXANDO =0.8670¨+ou-0.0007¨ VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY DIAMETER ̈R ̈LEAVING = 0.9790 ̈+or- 0.0007 ̈ ONLY UP TO 0.060 ̈FROM THE FACE AND THE DIAMETER ̈S ̈LEAVING =0.8670 ̈+or -0.0007 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR 0.006¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO AMS 2406, NOS DIÂMETROS ¨R e S¨ VEJA A FIGURA ANEXA. ISOLATE AND APPLY 0.006 ̈ THICKNESS OF AMS 2406 HARD CHROME, IN DIAMETERS ̈R and S ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 160°C POR 5- HORAS. HEAT TREATMENT AT 160°C FOR 5-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO ¨R¨CROMADO, DEIXANDO= 0.9846¨-0.0002¨ E O DIÂMETRO ¨S¨CROMADO, DEIXANDO= 0.8730¨-0.0002¨ REMOVER CANTO VIVO. VEJA A FIGURA ANEXA. RECTIFY DIAMETER ̈R ̈CHROME PLATED, LETTING= 0.9846 ̈-0.0002 ̈ AND THE DIAMETER ̈S ̈CHROME LEFT= 0.8730 ̈-0.0002 ̈ REMOVE LIVE CORNER. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | NDT | END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE |  |  | EXECUTAR MPI: ASTM E 1444. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 04/06/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 04/06/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)