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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02188

	         6787535
	                N/C
	050700
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	ADOC702131
	1- FRONT CAGE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR 0.008¨ DE ESPESSURA DE CROMO DURO NO DIÂMETRO INTRNO.    AMS 2406.

ISOLATE AND APPLY 0.008 ̈ THICKNESS OF HARD CHROME TO THE INTRNO DIAMETER. AMS 2406.

	2
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C, POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C, FOR 3-HOURS.

	3
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO:
ANEXAR AO HOUSING s/n=XX15568 E ORIENTAR PARA DEIXAR TUDO CENTRADO POR UM DIÂMETRO CENTRAL.

INSPECTION: ATTACH TO THE HOUSING AND ORIENT TO LEAVE EVERYTHING CENTERED BY A CENTRAL DIAMETER.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 11/06/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	11/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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