| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 01153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23005961 |  |  | 23934 |  |  |  |  | 054081 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TURBINE – AD0T513855 - EQUADOR |  |  |  | REAR BEARING UPPORT |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | PREPARAR E SOLDAR (AMS 5680) AS 5- TRINCAS ASSINALADAS NO REAR CONE, (1- EXTERNA e 4- INTERNAS) PREPARE AND WELD (AMS 5680) THE 5- CRACKS MARKED ON THE REAR CONE, (1- EXTERNAL and 4- INTERNAL) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR AS SOLDAS. SMOOTH THE WELDS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO em 648°C +ou- 14°C POR 3- HORAS. HEAT TREATMENT at 648°C +or- 14°C FOR 3- HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 12/06/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 12/06/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)