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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 01153

	                  6824476
	                     3353
	
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	REDUTORA – ADOG 033980 - EQUADOR
	1- TORQUEMTER HOUSING
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	POLIMENTO	POLIR O DIÂMETRO COM SINAIS DE ATRITO COM A BRAÇADEIRA, ASSINALADO DE AZUL.

POLISH THE DIAMETER WITH SIGNS OF FRICTION WITH THE CLAMP, MARKED BLUE.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	DECAPAR O CÁDMIO, IP-0006, 3.18

STRIPPING CADMIUM, IP-0006, 3.18

	3
	CHEMICAL CLEANING	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR AS FACES DOS FLANGES, INTERNAMENTE E O BLOCK NAS ROSCAS E PINOS.

ISOLATE THE FLANGE FACES, INTERNALLY AND THE BLOCK IN THE THREADS AND PINS.

	4
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE NIQUEL / NICKEL PLATING	APLICAR BANHO DE NICKEL AMS 2424.

APPLY NICKEL BATH AMS 2424.

	5
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 22/06/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	22/06/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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