| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23032327 |  |  | - |  |  |  |  | 049650 |  |  | 02124 – 14W3 REV.1 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAT-98301 |  |  |  | STATIONARY SEAL NO. 5 |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem do diâmetro interno de 2.063pol para remover toda a metalização existente. Usinar para a medida máxima de 2.112 pol. Consultar figura 72-50-00-990-847 em anexo. Diâmetro pós usinagem: ________pol. NCC:________ Validade:___/___/_____ Perform machining of the 2.063" internal diameter to remove all existing metallization. Machine to maximum size of 2,012 in. See Figure 72-50-00-990-847 in the Annex. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.35. Perform component cleaning in accordance with IAS-IP-0006 item 3.35. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 14W3 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT do componente. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 e preencher o mesmo com as devidas informações. Perform post NDT inspection of the component. Refer to the results recorded in RG-0332 and fill it in with the appropriate information. ( ) Aprovado ( ) Approved ( ) Reprovado ( ) Disapproved |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34. Perform post-NDT cleaning according to IAS-IP0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do item conforme IAS-IP-0006 item 3.23 para remover toda oleosidade e impurezas da peça. Clean the item according to IAS-IP-0006 item 3.23 to remove all oiliness and impurities from the piece. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Metalizar conforme abaixo: - METCO 450-NS (bond coat) com uma espessura entre 0,003” à 0,007” (0.08 à 1.18 mm). - METCO 310 (top coat) no diâmetro usinado com uma camada suficiente para uma usinagem final de 2.061”. - NOTA: manter largura 0.615” á 0.625”, manter os orifícios (3 rasgos retangulares) no diâmetro metalizado desobstruídos (protegidos) da metalização conforme desenho anexo. Metallize as below: - METCO 450-NS (bond coat) with a thickness between 0.003” to 0.007” (0.08 to 1.18 mm). - METCO 310 in the sealing diameter with a layer sufficient for a final machining of 2,061”. - NOTE: maintain a width of 0.615” to 0.625”, keep the holes (4 rectangular slots) in the metallized diameter unobstructed (protected) from the metallization according to the figure attached. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem final do componente com diâmetro interno de 2.061 +0.000 -0.0005 pol., realizar chanfros de 0.02 pol conforme desenho. Remover as rebarbas e resíduos de metalização. Utilizar figura 72-50-00-990-847 como referência. Diâmetro usinado: _______pol NCC:___________ Validade:___/___/_____ Perform final machining of the component with an inner diameter of 2.061 +0.000 -0.0005 in., perform bevels of 0.02 in. as per drawing. Remove burrs and metallization residues. Use figure 72-50-00-990-847 as a reference. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção do item e conferência do diâmetro usinado conforme OHM 14W3. Diâmetro usinado: _______pol NCC:___________ Validade:___/___/_____ Perform item inspection and machined diameter check according to OHM 14W3. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar aprovação final dos serviços realizados. Perform final approval of the services performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 25/06/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)