| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 01153 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6858182 |  |  | 4605 |  |  |  |  | 052065 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| ADOG-033980 / EQUADOR |  |  |  | REAR CARRIER |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO- ¨A¨, DEIXANDO= 6.293¨+ou- 0.001¨ ¨NOTA¨: NÃO RETIFICAR ATÉ A FACE- B, SOMENTE ATÉ UMA DISTÂNCIA DE 0.180¨, PARA QUE SIRVA DE REFERÊNCIA NA CENTRAGEM DA RETÍFICA FINAL. RECTIFY THE DIAMETER- ̈A ̈, LEAVING = 6.293 ̈+or- 0.001 ̈ NOTE: DO NOT GRIND UP TO THE B-FACE, ONLY UP TO A DISTANCE OF 0.180 ̈, SO THAT IT SERVES AS A REFERENCE IN THE CENTERING OF THE FINAL GRINDING. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | ISOLAR E APLICAR SHOT PEENING NA ÁREA RETIFICADA DO DIÂMETRO ¨A¨, CONFORME AS INSTRUÇÕES DA PÁGINA 908 ANEXA. ISOLATE AND APPLY SHOT PEENING TO THE GROUND AREA OF DIAMETER ̈A ̈, ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS ON PAGE 908 ENCLOSED. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR 0.008¨DE ESPESSURA DE CROMO DURO- AMS 2406, NA ÁREA RETIFICADA DO DIÂMETRO- ¨A¨, MEDIDA FINAL SERÁ= 6. 300¨ ISOLATE AND APPLY 0.008 ̈OF THICKNESS OF HARD CHROME - AMS 2406, IN THE RECTIFIED AREA OF THE DIAMETER - ̈A ̈, FINAL MEASUREMENT WILL BE = 6. 300 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT |  |  | TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C, POR 8- HORAS. HEAT TREATMENT AT 190° C, FOR 8-HOURS. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | DECAPAR A PRATA DO FLANGE. STRIPPING THE SILVER FROM THE FLANGE. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | NDT | END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION |  |  | EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM ( )NÃO RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO |  |  |  |  |  |  |
| 8 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O CROMO DO DIÂMETRO ¨A¨, CENTRANDO PELA ÁREA DE REFERÊNCIA PRÓXIMA DA FACE-B, DEIXANDO= 6.3003¨- 0.0002¨ RECTIFY THE CHROME OF THE DIAMETER ̈A ̈, CENTERING BY THE REFERENCE AREA NEAR THE B-FACE, LEAVING = 6.3003 ̈- 0.0002 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR BANHO DE PRATA NO FLANGE, NA ÁREA ASSINALADA NA FIGURA 803 ANEXA. ISOLATE AND APPLY SILVER PLATING TO THE FLANGE, IN THE AREA MARKED IN FIGURE 803 ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. ( )APROVADO ( )REPROVADO FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 30/06/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 30/06/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)