| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23031909 |  |  | DD18974 |  |  |  |  | 049650 |  |  | 02124 – 14W3 REV.1 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAT-98301 |  |  |  | INTERNAL ENERGY ABSORBING RING |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Esfregar com escova de aço para remover quaisquer arestas vivas, contaminantes ou camadas de óxido que possam interferir na soldagem. Scrub with a wire brush to remove any sharp edges, contaminants, or oxide layers that may interfere with welding. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Realizar limpeza dos slots com acetona ou Methyl-ethyl-ketone (MEK) e deixe secar ao ar. Clean the slots with acetone or Methyl-ethyl-ketone (MEK) and let it air dry. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Aquecer o componente à temperatura de 650-750°F (343-399°C). Realizar solda dos tangs slots indicados para preenchimento de material e restauração dimensional. Utilizar o material AMS 5796 com argônio. Imediatamente após a soldagem deixar a peça por uma hora em forno aquecido a 975-1025°F (524-552°C). Heat the component to a temperature of 650-750°F (343-399°C). Weld the recommended tang slots for material filling and dimensional restoration. Use the AMS 5796 material with argon. Immediately after welding, leave the part for one hour in an oven heated to 975-1025°F (524-552°C). |  |  |  |  |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Realizar usinagem dos tngs slots para a medida de 0.375 pol deixando a usinagem o mais próxima do contorno original adjacente. Remover rebarbas e quinas vivas a medida de 0.005-0.020 pol. Consultar FIG.20 em anexo. Perform machining of the tngs slots to the 0.375 in measurement leaving the machining as close to the adjacent original contour. Remove burrs and sharp edges to the size of 0.005-0.020 in. See FIG.20 in the attachment. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.23. Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23.Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 14W3 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 07 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT do componente. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 e preencher o mesmo com as devidas informações. Perform post NDT inspection of the component. Refer to the results recorded in RG-0332 and fill it in with the appropriate information. ( ) Aprovado ( ) Approved ( ) Reprovado ( ) Disapproved |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP0006 item 3.34. Perform post-NDT cleaning according to IAS-IP0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar aprovação final dos serviços realizados. Perform final approval of the services performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 25/06/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)