	[image: ]
	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CÓDIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
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	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
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(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0093
	ENGINE
	PINTURA / PAINTING	1

	TSN: CTM PREENCHER
	CSN: CTM PREENCHER
	TSO: CTM PREENCHER
	CSO: CTM PREENCHER

	

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com as revisões mais recentes dos manuais aplicáveis. Para isso, conferir se as revisões mencionadas abaixo correspondem às revisões vigentes dos manuais disponíveis, conforme localizações indicadas na Intranet:

Conforme Maintenance Manual for PW127G _ 3034822 _ Rev. 56.0, 16 Junho. 2026.

(Verify whether the scope is in accordance with the latest revisions of the applicable manuals. To do so, check if the revisions listed below match the current revisions of the manuals available, as per the locations indicated on the Intranet:)

(According to Maintenance Manual for PW127G _ 3034822 _ Rev. 56.0, 16 Junho. 2026.)

Nota: Caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: In case of any divergence, do not proceed with the next steps and immediately notify Engineering via e-mail, so that the scope can be updated.)


	02
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	
Realizar a pintura externa da Reduction Gearbox Module do motor, conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-10-00, Seção “Maintenance Practices”, Parágrafo 8., Etapa A.
(Perform external painting of the Reduction Gearbox Module of the engine in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-10-00, Section “Maintenance Practices”, Paragraph 8, Step A.)

(1) Aplicar uma demão de primer (PWC13-001) e uma demão de esmalte (PWC05-037) nas superfícies pintadas danificadas.
((1) Apply one coat primer (PWC13-001) and one coat enamel (PWC05-037) to damaged painted surfaces.)

PWC13-001: Primer, epóxi – Base do primer: 519 x 303 + Solução de cura: 910-357 + Solvente: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268).
(PWC13-001: Primer, Epoxy -  Primer Base: 519 x 303 + Curing Solution: 910-357 + Solvent: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268).) 

PWC05-037: Esmalte epóxi aluminizado – Base do esmalte: 529K002 + Solução de cura: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269).
(PWC05-037: Enamel, Aluminized Epoxy - Enamel Base: 529K002 and Curing Solution: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269).)


	03
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	
Realizar a pintura externa da Air Inlet do motor, conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-20-00, Seção “Maintenance Practices”, Parágrafo 9., Etapa A.
(Perform external painting of the Air Inlet of the engine in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-20-00, Section “Maintenance Practices”, Paragraph 9, Step A.)

(1) Aplicar uma demão de primer (PWC13-001) e uma demão de esmalte (PWC05-037) nas superfícies pintadas danificadas.
((1) Apply one coat primer (PWC13-001) and one coat enamel (PWC05-037) to damaged painted surfaces.)

PWC13-001: Primer, epóxi – Base do primer: 519 x 303 + Solução de cura: 910-357 + Solvente: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268).
(PWC13-001: Primer, Epoxy -  Primer Base: 519 x 303 + Curing Solution: 910-357 + Solvent: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268).)
 
PWC05-037: Esmalte epóxi aluminizado – Base do esmalte: 529K002 + Solução de cura: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269).
(PWC05-037: Enamel, Aluminized Epoxy - Enamel Base: 529K002 and Curing Solution: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269).)



	04
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	
Realizar a pintura externa do Compressor Section do motor, conforme Maintenance Manual 3044822, ATA 72-30-00, Seção “Maintenance Practices”, Parágrafo 9., Etapa A.
(Perform external painting of the Compressor Section of the engine in accordance with Maintenance Manual 3044822, ATA 72-30-00, Section “Maintenance Practices”, Paragraph 9, Step A.)

(1) Aplicar uma demão de primer (PWC13-001) e uma demão de esmalte (PWC05-037) nas superfícies pintadas danificadas.
((1) Apply one coat primer (PWC13-001) and one coat enamel (PWC05-037) to damaged painted surfaces.)

PWC13-001: Primer, epóxi – Base do primer: 519 x 303 + Solução de cura: 910-357 + Solvente: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268).
(PWC13-001: Primer, Epoxy -  Primer Base: 519 x 303 + Curing Solution: 910-357 + Solvent: 020 x 324 PWA 568 (CPW 268).) 

PWC05-037: Esmalte epóxi aluminizado – Base do esmalte: 529K002 + Solução de cura: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269).
(PWC05-037: Enamel, Aluminized Epoxy - Enamel Base: 529K002 and Curing Solution: 910K021 PWA 569 LPMC 1746 (CPW 269).)
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)
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