| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23073566 |  |  |  |  |  |  |  | PRINCIPAL |  |  | 02124 – 14W3 REV.1 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| C30P |  |  |  | 1ST STAGE TURBINE NOZZLE SHIELD |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.23. Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23.Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Esfregar com escova de aço para remover quaisquer arestas vivas, contaminantes ou camadas de óxido que possam interferir na soldagem. Realizar limpeza dos slots com acetona ou Methyl-ethyl-ketone (MEK) e deixe secar ao ar. Scrub with a wire brush to remove any sharp edges, contaminants, or oxide layers that may interfere with welding. Clean the slots with acetone or Methyl-ethyl-ketone (MEK) and let it air dry Realizar solda dos saddles indicados para preenchimento de material e restauração dimensional. Utilizar o material AMS 5839. Weld the recommended saddles for material filling and dimensional restoration. Use the AMS 5839 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Realizar usinagem das paredes dos saddles para a medida de 0.363-0.367 pol entre as duas paredes, deixando a usinagem a mais próxima do contorno original. Machining the saddle walls to the measurement of 0.363-0.367 in between the two walls, leaving the machining as close to the original contour as possible. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.23. Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23.Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 14W3 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 06 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT do componente. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 e preencher o mesmo com as devidas informações. Perform post NDT inspection of the component. Refer to the results recorded in RG-0332 and fill it in with the appropriate information. ( ) Aprovado ( ) Approved ( ) Reprovado ( ) Disapproved |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP0006 item 3.34. Perform post-NDT cleaning according to IAS-IP0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | Realizar jateamento do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.25. Blast the component according to IAS-IP-0006 item 3.25. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza para remover resíduos de jateamento conforme IAS-IP0006 item 3.30. Perform cleaning to remove blast residues according to IAS-IP0006 item 3.30. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar aprovação final dos serviços realizados. Perform final approval of the services performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 09/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)