| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6890515 |  |  | N/C |  |  |  |  | 054575 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550283 |  |  |  | 2- MANIFOLDS 5º ST |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 2 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | DECAPAGEM / STRIPPING |  |  | DECAPAR O SERMETEL, CONFORME A IP-0006, 3.18 STRIPPING SERMETEL, ACCORDING TO IP-0006, 3.18 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CHEMICAL CLEANING | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR AS ROSCAS E A FACE DE VEDAÇÃO. INSULATING THE THREADS AND THE SEALING FACE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | APLICAR GLASS BEAD GERAL, EXCETO NAS ÁREAS ISOLADAS, IP-0006, 3.26 APPLY GENERAL GLASS BEAD EXCEPT IN THE ISOLATED AREAS, IP-0006, 3.26 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR AS ROSCAS E A FACE E O DIÂMETRO ADJACENTE, ISOLAR TAMBÉM INTERNAMENTE. ISOLATE THE THREADS AND THE ADJACENT FACE AND DIAMETER, ISOLATE INTERNALLY AS WELL. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | PINTURA / PAINTING |  |  | APLICAR SERMETEL-518 EXTERNAMENTE, EXCETO NAS ÁREAS ISOLADAS. IP-0006, 3.17 APPLY SERMETEL-518 EXTERNALLY, EXCEPT IN ISOLATED AREAS. IP-0006, 3.17 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK |  |  | REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE SERMETEL. REMOVE INSULATION AND EXCESS FROM SERMETEL. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | POLIMENTO |  |  | POLIR A FACE DE APOIO E LAPIDAR A FACE DE VEDAÇÃO. POLISHING THE SUPPORT FACE AND LAPIDARY THE SEALING FACE. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 13/07/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 13/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)