| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M250-10016 |  |  | BUA17952 |  |  |  |  | 054771 |  |  | 02027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RR300 / RRE-201185 |  |  |  | PT SUPPORT |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
| - |  |  |  | - |  |  | TSO: - |  | CSO: - |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| Service requested: Metallize and machining |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Usinar diâmetro dos selos 19-24 até remover toda metalização existente. Machine 19-24 abradable seals diameter to remove remain coating. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 Item 3.35. Perform cleaning IAW IAS-IP-0006 Item 3.35. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT no local trabalhado conforme (Perform NDT on worked área conform) CSP22005. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Mehod): A Sensibilidade (Sensivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were found any indications?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – FILL IAS-RG-0332). ( ) NÃO – PROSSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP). |  |  |  |  |  |  |
| 03 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós-NDT conforme CSP22005. Refira-se aos resultados registrados no IAS-RG-0332 (caso tenha) e preencher o mesmo com as devidas observações referentes aos limites aceitáveis ou reparos que serão executados. Perform post-NDT inspection per CSP22005. Refer to the results recorded in IAS-RG-0332 (if any) and fill it in with the observations regarding limits or repairs that will be performed. ( ) APPROVED. ( ) REJECTED. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós-NDT conforme IAS-IP-0006 Item 3.34. Perform clean post-NDT per IAS-IP-0006 Item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Preparar as áreas a serem metalizadas como abaixo: • Mascarar as áreas adjacentes daquela que será metalizada para evitar retrabalho desnecessário e desgaste do componente em áreas que não serão retrabalhadas. as máscaras podem ser de aço, latão ou outros materiais adequados para proteção contra aderência do revestimento pulverizado. • Remover óxidos. Gorduras das áreas a serem metalizadas Prepare the areas to be metallic as below: • Mask the areas adjacent to the one that will be metallic to avoid unnecessary rework and component wear in areas that will not be reworked. masks may be made of steel, brass or other suitable materials to protect against adherence of the sprayed coating. • Remove oxides and grease from the areas to be metallized |  |  |  |  |  |  |
| 06 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | Metalizar diâmetro dos selos 19-24 com Bond Coat Metco-450NS e Top Coat Metco 308NS conforme TASK 70-32-05-300-803. Com espessura suficiente para usinagem final que será de 1.2015 inch + 0.0005 – 0.000 inch. Thermal spray seals 19-24 diameter with Bond Coat Metco 450NS and Topcoat Metco 308NS per TASK 70-32-05-300-803.Coating must have enough material to final machine of 1.2015 inch + 0.0005 – 0.000 inch. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | Realizar usinagem dos diâmetros dos selos 19-24 para 1.2015 inch + 0.0005 – 0.000 inch. Conforme figuras em anexo. Machine coated diameter to 1.2015 inch + 0.0005 – 0.000 inch as show in figures attached. Seal 19-24: _____________ NCC: ______________ Valid Until: _______________. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover metalização excedente deixando com um bom acabamento. Atenção ao executar a atividade para não danificar a metalização. Remove excess of coat to get a smooth surface, be careful when handling the part to no cause any damage to coated areas. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza conforme IAS-IP-0006 Item 3.35. Perform clean per IAS-IP-0006 Item 3.35. |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção final e medir diâmetro dos selos metalizados. Perform final inspection and measure seals 19-24. Seal 19-24: _____________ NCC: ______________ Valid Until: _______________. |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RR300 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Inspeção final. Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
| Figure 72-51-50-990-803, 72-51-50-990-804 and 72-51-50-990-805 attached |  |  |  |  |  | Luan Gomes |  |  |  | 13/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)