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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                       6789695
	N/C
	054575
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	PUMP SHAFT GEAR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR OS DIÂMETRO ¨Y e Z¨, DEIXANDO= 0.493¨ e 0.555¨-0.002¨
           NOTA: NÃO PRECISA IR ATÉ OS DENTES, PODE SER DISTANTE 0.060¨

RECTIFY THE DIAMETERS ̈Y and Z ̈, LEAVING = 0.493 ̈ and 0.555 ̈-0.002 ̈ NOTE: DO NOT NEED TO GO TO THE TEETH, CAN BE DISTANT 0.060

	2
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	3
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM     ( )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO NOS DIÂMETROS ¨Y e Z¨
AMS 2406

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN ̈Y and Z DIAMETERS ̈ AMS 2406

	6
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190° C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190° C FOR 3-HOURS.

	7
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR E CHANFRAR OS DIÂMETROS ¨Y e Z¨, DEIXANDO: 0.4985¨e 0.5610¨             VEJA A FIGURA ANEXA.
GRINDING AND CHAMFERING THE DIAMETERS ̈Y and Z ̈, LEAVING: 0.4985 ̈ and 0.5610 ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE.

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO     ( )REPROVADO
FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 15/07/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	15/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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