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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                       6827847
	2924
	054575
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAE-550283
	SIDE GEAR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨A¨, DEIXANDO = 0.782¨+ou- 0.001¨
           NOTA: NÃO APROXIMAR DA FACE, PODE SER DISTANTE 0.060¨

RECTIFY THE DIAMETER ̈A ̈, LEAVING = 0.782 ̈ + or - 0.001 ̈ NOTE: DO NOT APPROACH THE FACE, MAY BE DISTANT 0.060

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E APLICAR CROMO DURO AMS 2406 NO DIÂMETRO ¨A¨
VEJA A FIGURA ANEXA.

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME AMS 2406 IN DIAMETER ̈A ̈ SEE THE ATTACHED FIGURE.

	3
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	4
	CHEMICAL CLEANING	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, DEIXANDO 0.7877¨+ou- 0.0001¨           REMOVER O CANTO VIVO.
           VEJA A FIGURA ANEXA.      

RECTIFY THE CHROME DIAMETER, ALLOWING 0.7877 ̈+or- 0.0001 ̈ TO REMOVE THE SHARP CORNER. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	        LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM             ( )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	7
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10
CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO           ( )REPROVADO
FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 17/07/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	17/07/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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