| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6792266 |  |  | 30467 |  |  |  |  | 054575 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| CAE-550283 |  |  |  | PUMP BODY |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AMBOS LADOS ASSINALADOS, NO DIÂMETRO E UM POUQUINHO NO FUNDO, REMOVENDO 0.010¨A 0.012¨DE ESPESSURA. VEJA A FIGURA ANEXA. FALAR COM O GUILHERME. MACHINE BOTH SIDES MARKED, IN DIAMETER AND A LITTLE BIT IN THE BOTTOM, REMOVING 0.010 TO 0.012 " THICKNESS. SEE THE ATTACHED FIGURE. TALK TO GUILHERME. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | ISOLAR E METALIZAR COM SPRABRONZE-AA, AS DUAS ÁREAS USINADAS, QUE PERDERAM 0.012¨DE ESPESSURA. ISOLATE AND METALLIZE WITH SPRABRONZE-AA, THE TWO MACHINED AREAS, WHICH HAVE LOST 0.012 ̈THICKNESS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS DUAS ÁREAS METALIZADAS, DEIXANDO 0 DIÂMETRO= 1.250¨+ 0.0005¨ E REMOVER O EXCEDENTE DO FUNDO, DEIXANDO PARALELO COM A PARTE NÃO MEXIDA. REMOVER CANTOS VIVOS. VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE TWO METALLIZED AREAS, LEAVING 0 DIAMETER= 1.250 ̈ + 0.0005 ̈ AND REMOVE THE SURPLUS FROM THE BOTTOM, LEAVING IT PARALLEL WITH THE UNTOUCHED PART. REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS. SMOOTH THE MACHINED AREAS, REMOVING EXCESSES. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LAVAR AS ÁREAS INTERNAS PARA REMOVER POSSÍVEIS CONTAMINAÇÕES DA METALIZAÇÃO. WASH THE INTERNAL AREAS TO REMOVE POSSIBLE CONTAMINATION FROM METALLIZATION. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 20/07/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 20/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)