| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23030981 |  |  | NA |  |  |  |  | 054852 |  |  | 2027 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| RRE-200270 |  |  |  | NUT, COUPLING, POWER TURBINE INNER, LH THD |  |  | REPARO / REPAIR |  | 01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | Remover os danos causados pela frenagem, utilizando lima fina, pedra abrasiva e lixas, conforme necessário, não ultrapassando a profundidade da aba. o acabamento das áreas afetadas pela remoção deve ser igual ou melhor do que a superfície original da peça. Remove damage caused by braking, using a fine file, abrasive stone and sandpaper, as necessary, not exceeding the depth of the skirt surface. The finish of the areas affected by removal must be equal to or better than the original surface of the part. |  |  |  |  |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev.03. Perform Cleaning IAW IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | NDT | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual. Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 3 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 04 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT conforme Manual (Perform inspection after NDT i.a.w. Manual). Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa anterior) e preencher o mesmo com devidas observações. (Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations). Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance limits conform OMM.) ( ) APROVADO – (APPROVED) ( ) REJEITADO – (REJECTED) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. Perform Cleaning after NDT i.a.w. IAS-IP-0006 item 3.34 rev. 03. |  |  |  |  |  |  |
| 06 | RR300 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final Final inspection. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | RICARDO CICALA |  |  |  | 30/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)