| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23073566 |  |  |  |  |  |  |  | PRINCIPAL |  |  | 02124 – 14W3 REV.1 |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| C30P |  |  |  | 1ST STAGE TURBINE NOZZLE SHIELD |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |  |
| TSN: |  |  |  | CSN: |  |  | TSO: |  | CSO: |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 01 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Realizar blend nas regiões indicadas para remoção e suavização das trincas. Blend in the indicated regions for removal and smoothing of cracks. Realizar soldagem das regiões indicadas para preenchimento de material e restauração dimensional. Utilizar o material AMS 5839. Perform welding of the indicated regions for material filling and dimensional restoration. Use AMS 5839 material |  |  |  |  |  |  |
| 02 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | Realizar suavização da solda realizada com blend para acabamento e deixar o perfil mais próximo ao original. Smooth blend the weld performed for finishing and bring the profile closer to the original. |  |  |  |  |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.23. Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23.Clean the component according to IAS-IP-0006 item 3.23. |  |  |  |  |  |  |
| 04 | CHEMICAL CLEANING | NON-DESTRUCTIVE TESTING |  |  | Realizar NDT conforme indicado no (Perform NDT conform indicated in the.) Overhaul Manual 14W3 Ensaio (Test): FPI Tipo (Type): 1 Método (Method): A Sensibilidade (Sensitivity): 2 Foram encontradas indicações? (Were Indications found?) ( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332. (YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.) ( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT (NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.) |  |  |  |  |  |  |
| 05 | M250 | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Realizar inspeção pós NDT do componente. Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 e preencher o mesmo com as devidas informações. Perform post NDT inspection of the component. Refer to the results recorded in RG-0332 and fill it in with the appropriate information. ( ) Aprovado ( ) Approved ( ) Reprovado ( ) Disapproved |  |  |  |  |  |  |
| 06 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP0006 item 3.34. Perform post-NDT cleaning according to IAS-IP0006 item 3.34. |  |  |  |  |  |  |
| 07 | CHEMICAL CLEANING | JATEAR / BLAST |  |  | Realizar jateamento do componente conforme IAS-IP-0006 item 3.25. Blast the component according to IAS-IP-0006 item 3.25. |  |  |  |  |  |  |
| 08 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar limpeza para remover resíduos de jateamento conforme IAS-IP0006 item 3.30. Perform cleaning to remove blast residues according to IAS-IP0006 item 3.30. |  |  |  |  |  |  |
| 09 | M250 | APROVAÇÃO FINAL DO SERVLÇO REALIZADO / FINAL APPROVAL OF THE SERVICE |  |  | Realizar aprovação final dos serviços realizados. Perform final approval of the services performed. |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | MATEUS MACHADO |  |  |  | 30/07/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)