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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23058585
	JJ01340
	054571
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAG-023800
	MDG BEARING INNER RACE
	Escolher um item.	1

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAN IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.10

	2
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM   ( )NÃO

RUN MPI: ASTM E 1444. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAN IN ACCORDANCE WITH IP-0006, 3.10

	4
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	DECAPAR O BANHO DE COBRE DO DIÂMETRO INTERNO, IP-0006, 3.18

PICKLING COPPER INNER DIAMETER BATH, IP-0006, 3.18

	5
	CHEMICAL CLEANING	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR TODAS AS ÁREAS, EXCETO O DIÂMETRO INTERNO.
           Nota: MUITO CUIDADO NA ISOLAÇÃO PARA NÃO TER INFILTRAÇÃO E QUEIMAR A PISTA EXTERNA DOS ROLETES.

ISOLATE ALL AREAS EXCEPT THE INNER DIAMETER. Note: BE VERY CAREFUL IN THE INSULATION TO AVOID INFILTRATION AND BURN THE EXTERNAL TRACK OF THE ROLLERS.

	6
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE PRATA/ SILVER PLATING	APLICAR 0.0007¨ESPESSURA DE COBRE - AMS 2412, NO DIÂMETRO INTERNO.

APPLY 0.0007 ̈COPPER THICKNESS - AMS 2412, IN THE INNER DIAMETER.

	7
	CHEMICAL CLEANING	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E LUBRIFICAR.

REMOVE THE INSULATIONS AND LUBRICATE.

	8
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO       ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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