| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23005999 |  |  | 1FTBA |  |  |  |  | IAS |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| IAS / T56 |  |  |  | FRONT HOUSING |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REMOVER O CAGE E ENTREGA-LO EM MÃOS PARA O OBERDAN DEVOLVER PARA A INSPEÇÃO IDENTIFICA-LO E RESERVAR. REMOVE THE CAGE AND HAND IT OVER TO OBERDAN TO RETURN FOR INSPECTION TO IDENTIFY AND RESERVE. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS ÁREAS COM METALIZAÇÃO: SURFACE-G, DIÂMETRO -F, SURFACE-H e o CHANFRO, ATÉ LIMPA-LAS. VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINE THE AREAS WITH METALLIZATION: SURFACE-G, DIAMETER -F, SURFACE-H and the CHAMFER, UNTIL THEY ARE CLEAN. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | ISOLAR OS FUROS, A PINTURA, OS DIÂMETROS INTERNOS E AS DEMAIS ÁREAS. INSULATE THE HOLES, PAINT, INSIDE DIAMETERS AND OTHER AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | METALIZAÇÃO / THERMAL SPRAY |  |  | METALIZAR COM SPRABRONZE AS ÁREAS USINADAS. VEJA A FIGURA ANEXA. METALLIZE THE MACHINED AREAS WITH SPRABRONZE. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR AS ÁREAS METALIZADAS: ALTURA= 11.522¨+ou- 0.003¨ DIÂMETRO-F= 8.360¨+ou- 0.001¨ LARGURA-H= 0.360¨+ou- 0.005¨ E CHANFRO= 40° CENTRAR PELO ALOJAMENTO DO CAGE. VEJA A FIGURA ANEXA. MACHINING THE METALLIZED AREAS: HEIGHT= 11.522 ̈+or- 0.003 ̈ DIAMETER-F= 8.360 ̈+or- 0.001 ̈ WIDTH-H= 0.360 ̈+or- 0.005 ̈ AND BEVEL= 40° CENTER BY CAGE ACCOMMODATION. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | PREPARAR AS ÁREAS USINADAS, REMOVENDO OS EXCESSOS DOS FUROS, REBAIXOS DA FACE-G e DAS DEMAIS ÁREAS ADJACENTES. PREPARE THE MACHINED AREAS, REMOVING EXCESS HOLES, INDENTATIONS OF THE G-FACE and OTHER ADJACENT AREAS. |  |  |  |  |  |  |
| 7 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | MONTAR O CAGE: PEDIR NA INSPEÇÃO O MESMO E O PLATE. ASSEMBLE THE CAGE: ASK FOR THE SAME AND THE PLATE IN THE INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CHEMICAL CLEANING | LIMPAR / CLEAN |  |  | LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10 CLEAR AS PER IP-0006, 3.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 03/08/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 03/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)