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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	RR30000160
	YP70772
	055602
	02027

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	RRE-200216
	HOUSING
	Escolher um item.	01

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CHEMICAL CLEANING	DECAPAGEM / STRIPPING	REALIZAR DECAPAGEM DO ITEM CONFORME  IAS-IP-0006 3.18


PERFORM PICKLING OF THE ITEM ACCORDING TO IAS-IP-0006 3.18

 

	02
	NDT	NON-DESTRUCTIVE TESTING	Realizar NDT no local trabalhado conforme indicado no HMM CSP22005.Perform NDT on reworked area conform indicated in the HMM CSP22005.

Ensaio (Test): FPI
Tipo (Type): 1
Método (Method): A
Sensibilidade (Sensitivity): 2

Foram encontradas indicações?
(Were Indications found?)

( ) SIM – REGISTRAR IAS-RG-0332.
(YES – REGISTRAR IAS-RG-0332.)

( ) NÃO – PROCESSEGUIR PARA ETAPA DE LIMPEZA PÓS NDT
(NO – PROCEED TO THE AFTER NDT CLEANING STEP.)

	03
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Realizar inspeção pós NDT conforme HMM CSP22005.Perform inspection after NDT i.a.w. HMM CSP22005.

 Refira-se aos resultados registrados no RG-0332 (se foi feito na etapa
anterior) e preencher o mesmo com devidas observações.

(Refer to the results registered in the RG-0332 (if it was done in the step before) and fill it in with due observations).
 Avaliar os limites de aceitação conforme OMM. (Evaluate the acceptance
limits conform OMM.)

( ) APROVADO – (APPROVED)

( ) REJEITADO – (REJECTED)

	04
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza pós NDT conforme IAS-IP-0006 item 3.34 Rev.03.

Perform Cleaning post NDT i.a.w. IAS-IP-0006 Item 3.34 Rev.03.

	05
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO 

INSPECTION

	06
	REPAIR SHOP	INSPEÇÃO / INSPECTION	Remover corrosão nas superfícies externas,  não aplicar aplicar epoxy nesse momento. 

. Remove corrosion from external surfaces, do not apply epoxy currently.


	07
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	Realizar limpeza da peça conforme IAS-IP-0006 item 3.34 rev.3.

Perform Cleaning iaw IAS-IP-0006 item 3.34 rev.3.

	08
	CHEMICAL CLEANING	APLICAR / APPLY	Aplique a solução de dicromato no metal base exposto.

Apply the dichromate solution to the bare metal.

	09
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	Aplicar EPOXI preenchendo os defeitos causados pela corrozão deixando o perfil mais próximo do original possível.

Apply EPOXY filling with the defects caused by corrosion, leaving the profile as close to the original as possible




	10
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	MASCARAMENTO:

Isolar os prisioneiros, HELICOILS, faces de assentamento, PN e SN e locais onde não será aplicado coating. (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint)

MASKING:

Insolate studs, HELICOILS, seating faces, PN and SN and places where no coating will be applied. (task 70-32-11-300-801 - application of corrosion resistant paint).


	11
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	Realizar pintura conforme IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint).

Apply coating per IAS-IP-0005 Item 3.13 Rev.05 (task 70-32-11-300-801 – application of corrosion resistant paint).

	12
	CHEMICAL CLEANING	PRESERVAÇÃO / PRESERVATION	Proteger o componente lubrificando todas as gaiolas de localização dos rolamentos, prisioneiros e inserts.

Protect the component by lubricating all bearing location cages, studs and inserts.

	13
	RR300	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final

Final inspection.

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     

	     
	Escolher um item.	Escolher um item.	     
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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