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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	23055591
	JJ04958
	054571
	02623

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	CAG-023800
	PINION REAR BEARING INNER RACE
	Escolher um item.	1

	     
	     
	TSO:                    
	CSO:      

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR TODAS AS ÁREAS, EXCETO O DIÂMETRO INTERNO, QUE GANHARÁ COBRE.
NOTA: MUITO CUIDADO COM A ISOLAÇÃO, PARA NÃO TER INFILTRAÃO E QUEIMAR A PISTA EXTERNA DOS ROLETES.

ISOLATE ALL AREAS EXCEPT THE INNER DIAMETER, WHICH WILL GAIN COPPER. NOTE: BE VERY CAREFUL WITH THE INSULATION, SO AS NOT TO HAVE INFILTRATION AND BURN THE OUTER TRACK OF THE ROLLERS.

	2
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE COBRE AMS 2412/AMS 2412 COPPER PLATING	APLICAR 0.0007¨DE ESPESSURA DE COBRE – AMS 2412 NO DIÂMETRO INTERNO.

APPLY 0.0007 ̈OF COPPER THICKNESS – AMS 2412 TO THE INNER DIAMETER.

	3
	CHEMICAL CLEANING	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E LUBRIFICAR.

REMOVE THE INSULATIONS AND LUBRICATE.

	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.
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	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	05/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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