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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02188

	                    6850819
	14266
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	IAS   /   T56
	PRESSURE PUMP BODY
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	REMOVER O SHAFT, POLIR O MESMO PARA ELIMINAR A CORROSÃO
E PEDIR PRO CONTROLE LEVAR PARA INSPEÇÃO ENCAMINHAR PARA OXIDAÇÃO NEGRA.

REMOVE THE SHAFT, POLISH IT TO ELIMINATE CORROSION AND ASK THE CONTROL TO TAKE IT FOR INSPECTION TO FORWARD IT FOR BLACK OXIDATION.

	2
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	ESCOVAR AS ÁREAS COM CORROSÃO: BUCHA, PINOS E PRISIONEIROS.

BRUSH THE AREAS WITH CORROSION: BUSHING, PINS AND STUDS.

	3
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	4
	CHEMICAL CLEANING	END- LIQUIDO PENETRANTE / NDT - FLUORESCENT PENETRANT INSPECTION	EXECUTAR FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3.
APRESENTOU INDICAÇÃO? ( )SIM    ( )NÃO

RUN FPI: ASTM E 1417, METHOD-A, LEVEL-3. DID YOU PRESENT AN INDICATION? ( )YES ( )NO

	5
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	6
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	ISOLAR OS PRISIONEIROS, FUROS E AS ÁREAS DE CONTATO.

ISOLATE STUDS, HOLES, AND CONTACT AREAS.

	7
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	PINTAR EXTERNAMENTE COM:
PRIMER PA-0060 E CINZA PA-0065.

PAINT EXTERNALLY WITH: PRIMER PA-0060 AND GRAY PA-0065.

	8
	REPAIR SHOP	REMOVER ISOLAMENTO / REMOVE MASK	REMOVER AS ISOLAÇÕES E OS EXCESSOS DE TINTA.

REMOVE INSULATION AND EXCESS PAINT.

	9
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	INSTALAR O SHAFT.

INSTALL THE SHAFT.

	10
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO            ( )REPROVADO

FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	


	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 06/08/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	06/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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