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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02623

	                6824478
	            N/C
	054570
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	TU. 750236
	     FRONT EXHAUST CONE
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	REPAIR SHOP	SOLDAR / WELDING	ENCHER COM SOLDA OS DESGASTES ASSINALADOS.
AMS 5782, AMS 5784 ou AMS 5796.

FILL THE INDICATED WEAR WITH WELDING. AMS 5782, AMS 5784, or AMS 5796.

	2
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	SUAVISAR AS SOLDAS E OS DESGASTES ASSINALADOS NO DIÂMETRO EXTERNO DO LIP.

SMOOTH THE WELDS AND WEAR MARKED ON THE OUTER DIAMETER OF THE LIP.

	3
	REPAIR SHOP	REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR	AJUSTAR OS LIPS COM O FRONT EXHAUST CONE, QUE ESTÁ NA INSPEÇÃO.

ADJUST THE LIPS WITH THE FRONT EXHAUST CONE, WHICH IS IN INSPECTION.

	4
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.

FINAL INSPECTION.

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	Escolher um item.	Escolher um item.	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	OBSERVAÇÕES
(Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE 
(Signature):
	DATA 07/08/2026
(Date):

	[bookmark: Texto2]     
	VILSON BARBOSA
	07/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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