| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6873624 |  |  | MA20665 |  |  |  |  | 054575 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TU. 750283 |  |  |  | INLET VANE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | CORTAR 4- ALHETAS ASSINALADAS E REMOVER O BRAZE DAS EXTREMIDADES. VEJA AS INSTRUÇÕES NA PÁGINA 905 ANEXA. CUT 4- MARKED FINS AND REMOVE THE BRAZE FROM THE EXTREMITIES. SEE INSTRUCTIONS ON PAGE 905 ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | INSTALAR AS NOVAS ALHETAS E FECHAR PARTE DAS EXTREMIDADES, COM AMS 4774 ou AMS 5680. VEJA A FIGURA ANEXA. INSTALL THE NEW FINS AND CLOSE PART OF THE ENDS, WITH AMS 4774 or AMS 5680. SEE THE ATTACHED FIGURE. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | DESAMASSAR UM PONTO ASSINALADO E POLIR COM LIXA FINA O BORDO DE ATAQUE E DE FUGA. UNDENTING A MARKED POINT AND POLISH THE LEADING AND TRAILING EDGE WITH FINE SANDPAPER. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR O DIÂMETRO INTERNO, CONFORME MOSTRA O DESENHO ANEXO. CENTRAR PELO DIÂMETRO INTERNO DO FLANGE INTERNO E REMOVER APENAS AS PEQUENAS OVALIZAÇÕES. MACHINE THE INNER DIAMETER, AS SHOWN IN THE ATTACHED DRAWING. CENTER BY THE INNER DIAMETER OF THE INNER FLANGE AND REMOVE ONLY THE SMALL OVALS |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 10/08/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 10/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)