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	REGISTRO
	REVISÃO
	04

	
	RECORD
	REVISION
	

	CÓDIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
	1/1

	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN:

	3108979-01
	N-C
	055909
	01497

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE
(Article/Part):
	Serviço Principal
(Main Service):
	QUANT:


	PCE-AX0093
	TWO-HOLE ONE-GROOVE  PACKING  COVER
	REPARO / REPAIR	4

	TSN: N/A
	CSN: N/A
	TSO: N/A
	CSO: N/A

	ITEM
(Item)
	TAREFA
(Task)
	ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	01
	CTM
	ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS	
Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet:

Conforme PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 51, 13 Abril. 2026.

(Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:)

(According to PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 51, 13 April. 2026.)


Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo.

(Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.)


	02
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING	
Realizar anodização nas peças conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa D. (Task 72-11-91-380-801, Subtask 72-11-91-330-012-001): 
(Perform anodizing on the parts in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step D. (Task 72-11-91-380-801, Subtask 72-11-91-330-012-001):

(Ref. Parágrafo D.)
(Ref. Parágrafo D.)

(1) Aplicar tratamento de retoque de anodização, conforme SPOP 42 (Task 70-44-01-330-012), nas superfícies metálicas expostas.
((1) Apply anodize touch-up treatment per SPOP 42 (Task 70-44-01-330-012) to bare metal surfaces.)

	03
	REPAIR SHOP	ISOLAÇÃO / MASK	
Realizar a isolação da área 1 conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-91-380-006-001): 
(Perform isolation of area 1 in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step E, Figure 901 (Task 72-11-93-380-801, Subtask 72-11-91-380-006-001):)


	04
	REPAIR SHOP	PINTURA / PAINTING	
Realizar a revestimento de esmalte epóxi aluminizado na Área 2 da peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-91-380-006-001): 
(Perform a fluorescent penetrant inspection (FPI) of the repaired area in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Section “Repair-03”, Paragraph 1, Step E., Figure 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-91-380-006-001).)

(Ref. Parágrafo E.)
(Ref. Parágrafo E.)

(1) Aplicar revestimento de esmalte epóxi aluminizado na Área 2 conforme SPOP 148 (Task 70-41-00-380-006).
((1) Apply aluminized-epoxy enamel coating on Area 2 per SPOP 148(Task 70-41-00-380-006).


	05
	PW100	INSPEÇÃO / INSPECTION	Inspeção final. 

(Final Inspection.)

	OBSERVAÇÕES (Observation):
	ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature):
	DATA (Date):

	
	GUILHERME BRAGA
	11/08/2026


· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)


image1.png




