| PN (PN): |  | SN: |  |  | Nº da OS (WO): |  | TLN: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3108308-01 |  | N-C |  |  | 055917 |  | 01497 |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço Principal (Main Service): |  | QUANT: |  |
| PCE-AX0093 |  | AUXILIARY TANK COVER |  |  | REPARO / REPAIR |  | 1 |  |
| TSN: N/A |  | CSN: N/A |  |  | TSO: N/A |  | CSO: N/A |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) |  | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |
| 01 | CTM |  | ANALISE INICIAL DE DOCUMENTAÇÃO / INITIAL DOCUMENTATION ANALYSIS |  |  | Verificar se o escopo está em conformidade com a revisão mais recente do manual aplicável. Para isso, conferir se a revisão mencionada abaixo corresponde à revisão vigente do manual disponível, conforme localização mencionada na Intranet: Conforme PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 51, 13 Abril. 2026. (Verify that the scope complies with the latest revision of the applicable manual. To do so, check whether the revision indicated below matches the current revision of the manual available, as per the location specified on the Intranet:) (According to PW100 SERIES Cleaning, Inspection, Repair Manual_3043515 _ Rev. 51, 13 April. 2026.) Nota: caso haja divergência, não seguir com as próximas etapas e notificar de forma imediata via e-mail a Engenharia para que seja realizada a atualização do escopo. (Note: if there is any discrepancy, do not proceed with the following steps and immediately notify the responsible Engineering team via email so that the scope can be updated accordingly.) |  |  |
| 02 | CHEMICAL CLEANING |  | LIMPAR / CLEAN |  |  | Realizar a remoção do revestimento de esmalte epóxi aluminizado da tampa conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa C. (Task 72-11-91-100-801, Subtask 72-11-91-110-042-001): (Perform removal of the aluminized-epoxy enamel coating from the cover in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step C. (Task 72-11-91-100-801, Subtask 72-11-91-110-042-001) :) Realizar a remoção conforme SPOP 260. (Perform removal in accordance with SPOP 260) |  |  |
| 03 | CHEMICAL CLEANING |  | DEPOSIÇÃO DE ANODIZAÇÃO / ANODIZING PLATING |  |  | Realizar anodização nas peças conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa D. (Task 72-11-91-380-801, Subtask 72-11-91-330-012-001): (Perform anodizing on the parts in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step D. (Task 72-11-91-380-801, Subtask 72-11-91-330-012-001): (Ref. Parágrafo D.) (Ref. Parágrafo D.) (1) Aplicar tratamento de retoque de anodização, conforme SPOP 42 (Task 70-44-01-330-012), nas superfícies metálicas expostas. ((1) Apply anodize touch-up treatment per SPOP 42 (Task 70-44-01-330-012) to bare metal surfaces.) |  |  |
| 04 | REPAIR SHOP |  | ISOLAÇÃO / MASK |  |  | Realizar a isolação da área 1 conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-91-380-006-001): (Perform isolation of area 1 in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Section "Repair-03", Paragraph 1, Step E, Figure 901 (Task 72-11-93-380-801, Subtask 72-11-91-380-006-001):) |  |  |
| 05 | REPAIR SHOP |  | PINTURA / PAINTING |  |  | Realizar a revestimento de esmalte epóxi aluminizado na Área 2 da peça conforme CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Seção “Repair-03”, Parágrafo 1., Etapa E., Figura 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-91-380-006-001): (Perform a fluorescent penetrant inspection (FPI) of the repaired area in accordance with CIR Manual 3043515, ATA 72-11-91, Section “Repair-03”, Paragraph 1, Step E., Figure 901 (Task 2-11-93-380-801, Subtask 72-11-91-380-006-001).) (Ref. Parágrafo E.) (Ref. Parágrafo E.) (1) Aplicar revestimento de esmalte epóxi aluminizado na Área 2 conforme SPOP 148 (Task 70-41-00-380-006). ((1) Apply aluminized-epoxy enamel coating on Area 2 per SPOP 148(Task 70-41-00-380-006). |  |  |
| 06 | PW100 |  | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | Inspeção final. (Final Inspection.) |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA (Date): |
|  |  |  |  | GUILHERME BRAGA |  |  |  | 11/08/2026 |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department.)