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	RECORD
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	CODIGO | CODE
	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES
	PÁGINA
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	IAS-RG-0103
	SUPPLEMENTARY REQUEST
	PAGE
	



	PN (PN):
	SN:
	Nº da OS (WO):
	TLN: 02188

	                    6829388
	N/C
	IAS
	

	Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article):
	ARTIGO/PARTE (Article/Part):
	Serviço PrincipaL
(Main Service)
	QUANT:

	T56   /   IAS
	SHAFT GEAR
	REVISÃO GERAL / OVERHAUL	1

	
	
	
	

	ITEM
(Item)
	[bookmark: _Hlk184222911]TAREFA
(Task)
	[bookmark: _Hlk184222919]ETAPA
(Step)
	DESCRIÇÃO
(Description)

	1
	CHEMICAL CLEANING	DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING	ISOLAR E
APLICAR CROMO DURO NO DIÂMETRO ¨K¨ AMS 2406.
            ATUAL: 0.368¨, APÓS RETÍFICA FINAL SERÁ 0.3738¨

ISOLATE AND APPLY HARD CHROME IN DIAMETER ̈K ̈ AMS 2406. CURRENT: 0.368 ̈, AFTER FINAL GRINDING WILL BE 0.3738

	2
	CHEMICAL CLEANING	TRATAMENTO TERMICO / HEAT TREATMENT	TRATAMENTO TÉRMICO EM 190°C POR 3- HORAS.

HEAT TREATMENT AT 190°C FOR 3- HOURS.

	3
	REPAIR SHOP	RETIFICA / RECTIFY	RETIFICAR O DIÂMETRO ¨K¨ CROMADO, DEIXANDO COM 0.3738¨+ou- 0.0002¨          REMOVER CANTOS VIVOS.
VEJA A FIGURA ANEXA.

RECTIFY THE CHROME ̈K ̈ DIAMETER, LEAVING IT WITH 0.3738 ̈+ OR- 0.0002 ̈ REMOVE SHARP CORNERS. SEE THE ATTACHED FIGURE.

	4
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	5
	NDT	END- PARTICULAS MAGNETICAS / NOT - MAGNETIC PARTICLE
	EXECUTAR MPI: ASTM E 1444.
APRESENTOU INDICAÇÃO?   ( )SIM   ( )NÃO



	6
	CHEMICAL CLEANING	LIMPAR / CLEAN	LIMPAR CONFORME A IP-0006, 3.10

CLEAR AS PER IP-0006, 3.10

	7
	T56A	INSPEÇÃO / INSPECTION	INSPEÇÃO FINAL.
( )APROVADO     ( )REPROVADO
FINAL INSPECTION. ( )APPROVED ( )FAILED
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· Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.
(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)
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