| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02188 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6706933 |  |  | N/C |  |  |  |  | 054216 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| ADOC 702131 |  |  |  | 3- CAGES |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 3 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CHEMICAL CLEANING | DEPOSIÇÃO DE CROMO / CHROME PLATING |  |  | ISOLAR E APLICAR 0.007¨ESPESSURA DE CROMO DURO AMS 2406 NO DIÂMETRO EXTERNO. ISOLATE AND APPLY 0.007 ̈THICKNESS OF AMS 2406 HARD CHROMIUM ON THE OUTSIDE DIAMETER. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO VISUAL. VISUAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | RETIFICA / RECTIFY |  |  | RETIFICAR O DIÂMETRO CROMADO, DEIXANDO: CAGE-1= CAGE-2= CAGE-3= CENTRAR PELO DIÂMETRO INTERNO E REMOVER CANTOS VIVOS. RECTIFY THE CHROME DIAMETER, LEAVING: CAGE-1= CAGE-2= CAGE-3= CENTERING BY INNER DIAMETER AND REMOVE SHARP CORNERS. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. FINAL INSPECTION. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 14/08/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 14/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)