| PN (PN): |  |  | SN: |  |  |  |  | Nº da OS (WO): |  |  | TLN: 02623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6870409 |  |  | AT1049112 |  |  |  |  | 053456 |  |  |  |
| Nº DO ARTIGO PRINCIPAL (Main Article): |  |  |  | ARTIGO/PARTE (Article/Part): |  |  | Serviço PrincipaL (Main Service) |  | QUANT: |  |  |
| TU. 750638- EMIRADOS |  |  |  | GUIDE VANE |  |  | REVISÃO GERAL / OVERHAUL |  | 1 |  |  |
| ITEM (Item) | TAREFA (Task) | ETAPA (Step) |  |  | DESCRIÇÃO (Description) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | SUAVISAR AS REBARBAS DAS LATERAIS INTERNAS DOS RASGOS DA PERIFERIA E SUAVISAR A ASPEREZA ASSINALADA NA BASE DESSES RASGOS. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | REPAIR SHOP | REPAROS MANUAIS / MANUAL REPAIR |  |  | REBAIXAR A SOLDA INTERNA NA ENTRADA DOS 36- FUROS. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | REPAIR SHOP | SOLDAR / WELDING |  |  | TAMPAR OS 36 FUROS COM UMA GOTA DE SOLDA AMS 5786 ou AMS 5796, CONFORME MOSTRA A FIGURA DA PÁGINA 907/908 (SECTION D-D) ANEXA. PLUG THE 36 HOLES WITH AN AMS 5786 OR AMS 5796 SOLDER DROPLET, AS SHOWN IN THE FIGURE ON PAGE 907/908 (SECTION D-D) ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
| 4 | REPAIR SHOP | USINAGEM / MACHINING |  |  | USINAR OS 36 NOVOS FUROS DE 0.085¨ DE DIÂMETRO NOS INTERVALOS DOS ANTIGOS, COM UM ÂNGULO 50°, CONFORME A FIGURA DA PÁGINA 907/908 ANEXA. MACHINE THE 36 NEW 0.085 ̈ DIAMETER HOLES IN THE INTERVALS OF THE OLD ONES, WITH A 50° ANGLE, AS SHOWN ON PAGE 907/908 ATTACHED. |  |  |  |  |  |  |
| 5 | T56A | INSPEÇÃO / INSPECTION |  |  | INSPEÇÃO FINAL. |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Escolher um item. | Escolher um item. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVAÇÕES (Observation): |  |  |  |  |  | ASSINATURA DO SOLICITANTE (Signature): |  |  |  | DATA 17/08/2026 (Date): |  |
|  |  |  |  |  |  | VILSON BARBOSA |  |  |  | 17/08/2026 |  |

- Em caso de serviço externo, o fornecedor deverá ser indicado pelo setor de compras.

(In case of external service, the supplier must be indicated by the purchasing department)